OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont kontenerów magazynowego znajdującego się na terenie Radiostacji Służewiec w Warszawie przy ul. Smyczkowej 2.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU;

- Kontener stalowy o wymiarach zewnętrznych 6,1 m x 2,4 m x 2,4 m wys.

- Kontener wykonany z blachy fałdowanej (wys. fałdy 0.16 cm i szer. 4,5 cm x 49 fałd

prostokątnych.

Powierzchnia zabudowy 15,0 m2

Kubatura 36,7 m3

ZAKRES ROBÓT:

-  naprawa zewnętrznej dolnej części drzwi kontenera po przez wycięcie skorodowanej

blachy i  wspawanie nowej (pas o wys. ok. 40 cm. na całej długości drzwi)

-  przygotowanie zewnętrznej części powierzchni kontenera wraz z dachem

o dwukrotnego malowania  po przez  wykonanie piaskowania w celu

oczyszczenia  podłoża ze starej zniszczonej farby

ok. 56 m2

-  jednokrotne zewnętrzne malowanie całego kontenera farbą podkładową

ok. 56 m2

-  dwukrotne zewnętrzne malowanie całego kontenera wraz z dachem farbą

chloro- kauczukową

ok. 56 m2